DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo de Contacto de Caucho de Policloroprene, con resinas sintéticas y un balanceado sistema de solventes. Resistencia a altas temperaturas.

Excelente equilibrio entre tiempo abierto, gran resistencia inicial con óptima

resistencia al calor.

PRESENTACIONES

| Latas | 750 grs. | 2.8 Kg. | 7 Kg. | 14 Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tambores | 170 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Uso especial en laminados plásticos, tareas generales de carpintería y decoración, etc.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Cloroprene y resinas sintéticas |
| --- | --- |
| Color | Amarillento traslucido |
| Peso Específico | 0.870 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 4500 a 4800 c.p.s. aprox. |
| Contenido Sólido | de 20 a 21%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula, etc. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 120 gr/m2 en función de la capacidad absorbente de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | Mínimo de 10 minutos. En C.N.P.T. |
| Tiempo Abierto | 45 minutos máximos. En C.N.P.T. |
| Reactivación | Con rayos infrarrojos o con Calor. |
| Cohesión final | entre 24 a 36 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +5ºC mínimo. |
| Limpieza | Fanaktiv |

PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1º categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil FANACOLA 96: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Fanaktiv

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manupilador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanacola 96

0

Enero de 2005

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177.   www.fanaquimica.com