DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido y excelente resistencia a la humedad ambiente. Apto para superficies porosas, espigas, etc.

PRESENTACIONES

| Pomos | 125 gs. | 250 gs. | 500 gs. | 1 Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potes y Baldes | 250 gs. | 500 gs. | 1 Kg. | 4 Kg. | 20 Kg. | 24 Kg. |
| Tambor y Bombona | 220 Kg. y 1000 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Pegado de Uniones, juntas, armado de muebles, enchapados, terciados, aglomerados, HDF (Chapadur), pegado de telas, cartones, papeles entre sí., etc.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Emulsión homopolímero de acetato de vinilo |
| --- | --- |
| Color | Blanco |
| Peso Específico | 1.20 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 14.000 a 16.000 c.p.s. aprox |
| Contenido Sólido | 47%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula, encoladora. Unir en húmedo y prensar de 1 a 3 Hs, según la temperatura ambiente. Antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado. Las mismas deberán tener menos de 14% de humedad. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 180 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | 12 horas. En C.N.P.T. |
| Cohesión final | 24 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +8ºC mínimo. |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.                                       Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

Enero de 2005

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanacola Vinílica 1011

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com