DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido y excelente resistencia a la humedad ambiente. Apto para laminado de aglomerado o MDF en prensa caliente.

PRESENTACIONES

| Baldes | 22Kg. |
| --- | --- |
| Tambores y Bombona | 220 Kg. y 1000Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Pegado de laminados plásticos, chapas de madera, aluminio, papel, cartón, madera maciza, terciado, aglomerado. MDF, HDF (Chapadur), en uniones de cantos, planos, machimbres, etc.

Fabricación de Finger Joints para uso interior (D2).

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Emulsión homopolímero de acetato de vinilo |
| --- | --- |
| Color | Blanco |
| Peso Específico | 1.10 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 8000 a 10.000 c.p.s. aprox |
| Contenido Sólido | 42-45%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula, encaladora. Inmediatamente antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado. Las mismas deberán tener menos de 14% de humedad. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 120 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | 1 hora. En C.N.P.T. |
| Cohesión final | 24 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +8ºC mínimo. |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.                                           Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

Enero de 2005

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanacola Vinílica 1033

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com