DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Polímero en dispersión acuoso producido a partir de monómero de acetato de vinilo. Especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido; resistente al agua y a la humedad ambiente. Transparente una vez seca, apta para ser pintada. Se puede utilizar tanto en interior como exterior.

- Cumple con los requisitos del grupo de deformación  D3 de EN 204 sin adición de un catalizador.

- Formaldehído ultrabajo.

PRESENTACIONES

| Pomos | 500 Gs. | 1 Kg. |
| --- | --- | --- |
| Baldes | 20 Kg. |
| Tambores | 150 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Especialmente adecuado como material crudo para colas de madera resistentes al agua.

Pegado de laminados plásticos, chapas de madera, aluminio, papel, cartón, madera maciza, terciado, aglomerado. MDF, HDF (Chapadur), en uniones de cantos, planos, machimbres, etc.

Fabricación de Finger Joints para uso interior /exterior.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Emulsión homopolímero de acetato de vinilo |
| --- | --- |
| Color | Blanco/ transparente al secar |
| Peso Específico | 1.10 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 6000 - 14000 mPa.s aprox |
| Contenido Sólido | 44-48%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula, encoladora. Inmediatamente antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 120 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | 1 hora. En C.N.P.T. |
| Cohesión final | 24 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +5ºC mínimo. Evitar congelamiento |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

Mayo 2017

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto:      Fanacola Vinílica

D-3 ULTIMATE

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK)                                      Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177                                                             www.fanaquimica.com