DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Acuoso especialmente diseñado para la industria de la construcción. Se utiliza en la colocación de alfombras para reducir la cantidad de vapores orgánicos en el ambiente de trabajo.

PRESENTACIONES

| Potes | 400grs. | 750grs. | 1,5 Kg. | 4 Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baldes | 13 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Pegado y colocación de pisos, alfombras, vinílicos, porcelanato, cerámicas, molduras, tarugados, parquets, etc.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Dispersión de polímeros y resinas sintéticas |
| --- | --- |
| Color | Marrón Claro |
| Peso Específico | 1.55 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | 80000 c.p.s. aprox |
| Contenido Sólido | Más de 70%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Espátula dentada. Para lograr una adecuada adhesividad, las superficies a ser pegadas deben estar limpias y secas. Unir los materiales con el adhesivo húmedo. Transitable inmediatamente, no transitar pesado hasta pasadas las 12 hs. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 300 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo abierto | 20 minutos en C.N.P.T. |
| Cohesión final | 24 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +8ºC mínimo. |
| Limpieza | Agua |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua (de ser necesario)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manupilador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanafix es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanafix

Enero de 2005

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com