DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa especialmente formulado para el pegado de GUARDAS DECORATIVAS.

PRESENTACIONES

| Potes | 500 gs. | 1 Kg. |
| --- | --- | --- |

APLICACIONES TIPICAS

Pegado de Guardas Decorativas de papel.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Emulsión homopolímero de acetato de vinilo y otras. |
| --- | --- |
| Color | Blanquecino |
| Peso Específico | 1.05 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 80.000 c.p.s. |
| Contenido Sólido | 28%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula, etc. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | Estará dada en función de la capacidad de absorción del papel decorativo y de la calidad del papel. |
| Temperatura de Aplicación | +14ºC mínimo. |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua (se recomienda utilizar Fanapel Guardas en su estado PURO)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanapel Guardas

Enero de 2005

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com