DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo vinílico especial para el pegado de Estireno expandido (tergopol).

PRESENTACIONES

| Potes | 250 gs. | 500 gs. | 1 Kg. | 4 Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baldes | 20 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Pegado de láminas y planchas de Estireno Expandido.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Emulsión homopolímero de acetato de vinilo y aditivos |
| --- | --- |
| Color | Blanco |
| Peso Específico | 1.05 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | 200.000 c.p.s. aprox. En C.N.P.T. |
| Contenido Sólido | 40%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, espátula. Aplicar el adhesivo en una cara y unir inmediatamente los materiales. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 200gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | 6 hs. En C.N.P.T. |
| Cohesión final | 48 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +10ºC mínimo. |

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua (de ser necesario)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

Enero de 2005

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanapor

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com