HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fanaspray 33

0

Enero de 2005

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo de Contacto de Caucho de Policloroprene, con resinas sintéticas, formulado especialmente para ser aplicado mediante pulverización.

PRESENTACIONES

| Latas | 14Kg. |
| --- | --- |
| Tambores | 170 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Especial para el pegado de tableros, aglomerados muebles, laminados, gabinetes, etc.

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Cloroprene y resinas sintéticas |
| --- | --- |
| Color | Rosado |
| Peso Específico | 0.82 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | entre 200 a 300 c.p.s. aprox |
| Contenido Sólido | Aprox. 18%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pistola pulverizadora |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 100 gr/m2 en función de la capacidad absorbente de los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | Mínimo de 5 minutos. En C.N.P.T. |
| Tiempo Abierto | 30 a 45 minutos máximo. En C.N.P.T. |
| Reactivación | Con rayos infrarrojos o con Calor. |
| Cohesión final | Entre 24 a 36 hs. Aprox. |
| Temperatura de Aplicación | +5ºC mínimo. |
| Limpieza | Fanaktiv |

PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1º categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil FANASPRAY 33: 9 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Fanaktiv

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manupilador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com