HOJA DE DATOS TÉCNICOS

 Producto: FANATITE 520 Abril/2006

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Adhesivo estructural poliuretanito monocomponente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESENTACIONES** |  |  |  |
| Pomos  | 50 gr. | 330 gr. | 1 Kg. |
|  |

**APLICACIONES TIPICAS**

Especialmente diseñado para pegado de maderas. Apto para muebles uso exterior, cocina o baño. Excelente pegado de maderas húmedas. Pega gran número de sustratos (goma, plástico, cuero, vidrio, etc.) No recomendado para aplicaciones sumergidas en agua.

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERISTICAS FISICAS** |  |
| **Color**  | Ámbar  |
| **Peso Específico**  | 1.03 gr/cc aprox.  |
| **Viscosidad**  | Aprox. 5500 c.p.s.  |
| **Contenido Sólido**  | 100 %  |

**PROPIEDADES TECNICAS**

**Modo de Aplicación** Espátula

**Cantidad de uso** 100 a 200 gr/m2

**Tiempo abierto** 10 minutos.

**Tiempo de prensado** 40 minutos.

**Presión de prensado**

**Cohesión final** entre 24 a 36 hs. Aprox.

El tiempo abierto y de prensado varían considerablemente en función de la temperatura y humedad ambiente. Altos valores acortan los tiempos. Se pueden suministrar producto con variable de reactividad ajustadas a las condiciones operativas de los clientes.

En caso de maderas se recomienda un tenor de agua por encima del 10%. Es aconsejable en algunos casos humedecer ligeramente las superficies dado que el pegado ocurre por reacción química entre el producto y la humedad presente en el sustrato.

**PRECAUCIONES**

No inflamable.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar el producto bien cerrado, a temperatura ambiente y bajo techo. Mantener cerrado el recipiente permanentemente dado que el producto reacciona con la humedad del aire. Vida útil: 6 meses en envase cerrado original.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com