DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo de Poliuretane monocomponente y de un balanceado sistema de solventes. Especialmente diseñado para la industria del calzado.

Excelente resistencia a la tracción y al calor.

PRESENTACIONES

| Latas | 2.8 Kg. | 14 kg. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tambores | 170 Kg. |

APLICACIONES TIPICAS

Adhesión sobre P.V.C., cueros (aún con elevado contenido de aceites), etc

CARACTERISTICAS FISICAS

| Base | Poliuretane |
| --- | --- |
| Color | Semi-traslucido. |
| Peso Específico | 0.86 gr/cc aprox. |
| Viscosidad | 3000 c.p.s. aprox |
| Contenido Sólido | 16 a 17%. |

PROPIEDADES TECNICAS

| Modo de Aplicación | Pincel, rodillo, etc. |
| --- | --- |
| Cantidad de uso | 120 gr/m2 en función los materiales a ser unidos. |
| Tiempo de secado | Entre 20 a 35 minutos. En C.N.P.T. |
| Reactivación | Con rayos infrarrojos o con Calor. Entre 70 y 80 º Centígrados. |
| Cohesión final | 24 hs. Aprox. |
| Temp. de Aplicación | +5ºC minimo. |
| Limpieza | Fanaktiv 95 |

PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1º categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil FANA PU 24: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Fanaktiv

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manupilador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.		        					 Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

# Text boxes

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fana PU 30 W

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK).Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com

Enero de 2010